附件9

农宅新建、翻建抗震节能建房标准

农宅抗震节能改造工作目标是要达到抗震和节能保温两项标准。抗震满足北京市《农村民居建筑抗震设计施工规程》（DB11/T536-2008）、《镇（乡）村建筑抗震设计施工规程》（JGJ161-2008）、《新农村住宅设计图集》（09BN1-8,09BN1-1）要求，达到8度抗震设防区要求；节能保温满足北京市《居住建筑节能设计标准》（DBJ11-602-2006）要求，外墙传热系数K值不大于0.45W/(㎡.k),外窗传热系数K值不大于2.7W/（㎡.K）。

具体标准：

1.节能保温要求

（1）门窗：必须采用88型材以上的塑钢中空玻璃门窗，中空玻璃结构为5+9A+5。五金采用符合国家标准的平开或推拉系列。（除断桥隔热铝合金门窗外，其他铝合金门窗禁止使用。）

（2）外墙黏贴保温材料进行保温，应采用≥70㎜厚聚苯板，燃烧性能为B1级、表观密度必须大于18㎏/m3。

2.建筑结构要求

建筑结构要严格执行抗震标准，必须桉标准设置地梁、圈梁、组合柱。

（1）基础及地梁：基础埋深应大于800㎜，宜采用混凝土条形基础、毛石混凝土基础或砌体条形基础。基础圈梁（地梁）宽度同墙厚或大于240㎜，高度不小于180㎜，配筋为4¢10钢筋，箍筋为¢6-250钢筋。混凝土强度等级大于C20。

（2）圈梁：房檐下屋面处必须设置闭合的现浇钢筋混凝土圈梁，并与构造柱整体浇注。圈梁最小宽度同墙厚或大于240㎜，高度≥180㎜。配筋为4¢10钢筋，箍筋为¢6-250钢筋。混凝土强度等级大于C20。

（3）组合柱：外墙四角、横墙与外纵墙交接处必须设置构造柱。构造柱最小截面尺寸为：180X240㎜。构造柱的竖向钢筋应伸入室外地坪下500㎜或锚入基础梁（地梁）内，并与圈梁上下贯通、整体浇注。竖向钢筋为4¢12钢筋，箍筋为¢6-250钢筋。柱上下端宜适当加密。混凝土强度等级大于C20。

（4）墙体：墙体厚度不小于240㎜。房屋四角及纵横墙交接处，应沿墙高每隔不大于750㎜设2¢10通长钢筋，并与墙内构造柱可靠连接。

（5）屋架：安装木屋架时应将圈梁预埋螺栓与木屋架固定牢，木檩条用扒钉固定在木屋架上弦杆上，搭好木屋架。用硬山搁檩时，山墙顶最好做钢筋混凝土卧梁，在搁檩条处做成平台，檩条端部用螺栓锚固。把木檩条固定在爬山圈梁上，不能将木檩条直接放在山墙上。

（6）屋顶：应体现当地民俗特色，本着因地制宜、就地取材的原则，充分利用本地区资源及现存材料，降低成本、提高质量。宜采用坡屋顶、木屋架、小青瓦、水泥瓦或红陶瓦等。